Poly-optic  1411 – оптически прозрачный пластик

Жидкий двухкомпонентный пластик – оптической прозрачности, обладающий  низкой вязкостью, жесткий, прочный, но не хрупкий. Полимер легко окрашивается в массе, легко смешивается и льется, соотношение 1:1 по объему.    Пластик идеально воспроизводит мелкие детали и подходит для производства элементов декора, различных  литьевых  изделий, моделей  для литьевого производства, имитаций изделий из льда, декоративной бижутерии  и  др.

Применение

Полностью полимеризованная отливка, полученная из продуктов серии Poly-optic, обладает повышенной прочностью, износоустойчивостью, легко поддается машинной обработке, шлифовке, сверлению.       Данный продукт обладает высокой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию слабых растворителей. Область применения пластиков серии Poly-optic 1411, включает в себя изготовление и репродукцию маленьких или среднего размера скульптур, имитаций изделий из льда, изготовление прототипов моделей для различных отраслей промышленности, декоративной бижутерии и пр.

Смешивание

Для полного исключения пузырьков воздуха и получения идеальной прозрачности - советуем применять вакуумную дегазацию.

Ручное и механическое смешивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ

| Соотношение по объему | 1А:1В |
| --- | --- |
| Твердость по Шору, D | 80 |
| Время жизни | 9 минут |
| Время отверждения | 30 минут |
| Плотность (г/см3) | 1.07 |
| Вязкость (сР) | 600 |
| Прочность на разрыв(kgf /cm2) | 27.5 |

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ

Взболтайте перед вскрытием фабричной упаковки компоненты А и В. Компоненты материала смешиваются в соотношении 1:1 по объему. Измерение количества по объему и заливку материала производите при комнатной температуре (23 °С).

ВАЖНО !!!

Время жизни неиспользованного продукта резко уменьшается после открытия упаковки. Оставшийся продукт должен быть использован как можно быстрее. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми и сделаны из металла, стекла или пластика.

ВНИМАНИЕ !!!

Для смешивания компонентов перелейте отмеренное их количество в третий, больший по размеру контейнер, позволяющий провести эффективное перемешивание материала, не забывая при этом обходить смешивающим инструментом боковые стенки и дно контейнера, чтобы не оставлять несмешанных компонентов. Для достижения наилучшего результата заливайте смесь в одну точку, держа контейнер как можно ниже. Дайте время пластику заполнить пространство модели. Равномерное течение минимизирует влияние скопившегося воздуха.

Хранение

Материалы должны храниться  в помещение с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.