Гелькоут Polystar UG 281 S

Гелькоут Polystar UG 281 S – изофталиевого типа, предускоренный, без воска. Обладает высокими показателями химической и физической стойкости, устойчив к воде, прозрачен, теплостоек (выдерживает температуру до 105 град.)

Применение

Используется как верхнее покрытие на полиэфирных изделиях: столешницах, раковинах; для автотюнинга, покрытия фасада,  искусственного камня(мрамора, оникса) и т.д.

Технические характеристики

|  | Ед.измерения | Значение | Метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид |  | прозрачный |  |
| Тиксотропный индекс | - | 5.0 – 7.0 |  |
| Время гелеобразования | min | 6 -10 | at 25 С |
| Вязкость | Poise/25С | 20 – 24 | # 4, 60 rpm |
| Твердость |  | 3H – 4H |  |
| Сопротивление к истиранию |  | 0.1 – 0.15 |  |
| Глянец |  | 92 – 96 |  |
| Тепловая деформация |  | 95 – 105 град. |  |

Рекомендуемая система отверждения (при 20 град.):

на 100 гр. гелькоута  - 2,0 куб.см. отвердителя

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru

Условия хранения:

Хранить в закрытой упаковке, в сухих, чистых, защищенных от прямого попадания солнечных лучей местах. Продукцию с одинаковым номером заливки и датой производства хранить вместе. Не ставить друг на друга более трех упаковок/банок.

Срок хранения:

В фирменной упаковке, подходящих условиях, и темноте не более 6 месяцев.

Предупреждения об опасности:

R10 Огнеопасно

R20/21/22 Вредно для здоровья при вдыхании, контакте с кожей, глотании.

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru