Jeticast 70 –двухкомпонентный литьевой пластик

Фасовки: 2 кг, 10 кг, 38 кг, 400 кг

Jeticast  - марка жидких пластмасс белого цвета, обладающих очень низкой вязкостью, поэтому вакуумная дегазация – отпадает.  Полимеры этой марки легко окрашиваются, смешиваются и льются в соотношении 1: 1 – по весу. Полностью полимеризованная отливка – обладает повышенной прочностью, износоустойчивостью, легко поддается машинной обработке и поверхностному окрашиванию.  Пластик обладает высокой влагостойкостью и устойчив к воздействию слабых растворителей и щелочей.

Применение

Пластики серии Jeticast применяют при литье репродукций маленького или среднего размера скульптур, имитаций изделий из бронзы или дерева и др., изготовление изделий разных отраслей промышленности, также применяют при изготовлении полых изделий «в обкатку».

Смешивание

Ручное и механическое смешивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ

| JETICAST | 70 |
| --- | --- |
| Цвет | Белый |
| Соотношение А/В по весу | 1А:1В |
| Соотношение А/В по объёму | 100А:98В |
| Время жизни/отверждения (минут ) | 2/15 |
| Твёрдость по Шору (A°) | 74 |
| Плотность (г/см 3 ) | 1.03 |
| Вязкость (mPas -25 0C) | 60 |
| Прочность на разрыв(kgf /cm2) | 27 |
| Линейная усадка(%) | ≤0.2,5 |

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ

Взболтайте перед вскрытием фабричной упаковки компоненты А и В. Компоненты материала смешиваются в соотношении 1:1 по весу. Измерение необходимого количества и заливку материала производите при комнатной температуре (23 °С).

ВАЖНО !!!

Время жизни неиспользованного продукта резко уменьшается после открытия упаковки. Оставшийся продукт должен быть использован как можно быстрее. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми и сделаны из металла, стекла или пластика.

ВНИМАНИЕ !!!

Для смешивания компонентов перелейте отмеренное их количество в третий, больший по размеру контейнер, позволяющий провести эффективное перемешивание материала, не забывая при этом обходить смешивающим инструментом боковые стенки и дно контейнера, чтобы не оставлять несмешанных компонентов. Для достижения наилучшего результата заливайте смесь в одну точку, держа контейнер как можно ниже. Дайте время пластику заполнить пространство модели. Равномерное течение минимизирует влияние скопившегося воздуха.

Хранение

Материалы должны храниться при комнатной температуре (22-23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения 12 месяцев  и должны быть использованы в его пределах.