EasyFlo 60 –двухкомпонентный литьевой пластик

Жидкий пластик белого цвета, обладающие очень низкой вязкостью, поэтому в вакуумной дегазации нет необходимости. Полимер легко окрашивается в массе, легко смешивается и льется, соотношение 1:1 по объему.  EasyFlo 60 идеально подходит для производства элементов декора, различных  литьевых  изделий, моделей  для литьевого производства, копирование прототипов и  др.

Применение

Полностью полимеризованная отливка, полученная из продуктов серии EasyFlo-series, обладает повышенной прочностью, износоустойчивостью, легко поддается машинной обработке и поверхностному окрашиванию.       Данный продукт обладает высокой влагостойкостью и устойчивостью к воздействию слабых растворителей. Область применения пластиков серии EasyFlo-series, включает в себя изготовление и репродукцию маленьких или среднего размера скульптур, имитаций изделий из бронзы и др. металлов, изготовление прототипов моделей для различных отраслей промышленности, декоративной бижутерии и пр.

Смешивание

Ручное и механическое смешивание.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ

| EasyFlo | 60 | 95 | 120 | Прозрачный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Белый | Белый | Белый | Янтарный |
| Соотношение А/В по весу | 100А:90В | 100А:90В | 100А:90В | 100А:90В |
| Соотношение А/В по объёму | 1А:1В | 1А:1В | 1А:1В | 1А:1В |
| Время жизни/отверждения (минут ) | 2/15 | 5/25 | 2/15 | 2/15 |
| Твёрдость по Шору (A0) | 68 | 68 | 68 | 75 |
| Плотность (г/см3) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Вязкость (mPas -25 0C) | 60 | 95 | 120 | 110 |
| Прочность на разрыв(kgf /cm2) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Линейная усадка(%) | ≤0.2,5 | ≤0.2,5 | ≤0.2,5 | ≤0.2,5 |

СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ

Взболтайте перед вскрытием фабричной упаковки компоненты А и В. Компоненты материала смешиваются в соотношении 1:1 по объему. Измерение количества по объему и заливку материала производите при комнатной температуре (23 °С).

ВАЖНО !!!

Время жизни неиспользованного продукта резко уменьшается после открытия упаковки. Оставшийся продукт должен быть использован как можно быстрее. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми и сделаны из металла, стекла или пластика.

ВНИМАНИЕ !!!

Для смешивания компонентов перелейте отмеренное их количество в третий, больший по размеру контейнер, позволяющий провести эффективное перемешивание материала, не забывая при этом обходить смешивающим инструментом боковые стенки и дно контейнера, чтобы не оставлять несмешанных компонентов. Для достижения наилучшего результата заливайте смесь в одну точку, держа контейнер как можно ниже. Дайте время пластику заполнить пространство модели. Равномерное течение минимизирует влияние скопившегося воздуха.

Хранение

Материалы должны храниться при комнатной температуре (22-23°C) в помещение с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах.