# ООО «ТД УралХимАрт»

Polystar M-702 специально разработана для производства изделий из искусственного камня(типа Оникса), сувенирной продукции и др..

Смола Polystar M-702  - является отделочной, т.к. в своем составе содержит воск(парафин). Полиэфирные смолы относятся к веществам, для которых воздух является ингибитором. Это означает, что поверхность смолы, контактирующая с воздухом, не отверждается (по крайней мере полностью). Даже когда смола перейдет в твердое состояние, ее поверхность по-прежнему будет оставаться липкой. Чтобы дать смоле возможность полного отверждения и избавиться от липкости, ее надо изолировать от воздуха. Этого можно добиться приобретая смолу с парафином(воском).Воск выступает изолирующей добавкой. Как только смола наносится, повышение ее температуры в ходе экзотермической реакции заставляет воск всплыть на поверхность, перекрыть доступ воздуха и дает смоле возможность встать.

Преимущества:

Отличная защита от растрескивания;

Быстрое время созревания в матрице;

Хорошая смешиваемость с наполнителем;

Малая усадка;

Хорошая прозрачность;

Хорошо пигментируется;

В застывшем виде – не образует на поверхности липкого слоя.

Технические характеристики

|  | Ед.измерения | Значение | Метод испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельная плотность | 25С/25С | 1.1-1.14 |  |
| Вязкость (по Брукфильду) | cps/25С | 450 – 550 |  |
| Тиксотропный индекс | - | 2.0-3.0 |  |
| Время гелеобразования | мин | 9-12 | При 25 С |
| Экзотермический пик | С | 140-160 |  |

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru

Технические характеристики отвердевшей смолы

|  | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Прочность на разрыв | кг/мм² | 7,1 |
| Прочность на изгиб | кг/мм² | 10,9 |
| Модуль упругости при изгибе | кг/мм² | 440 |
| Ударная вязкость по Изоду | кгс-см/см² | 13,5 |
| Твердость по Барколу | - | 45 |
| Температура тепловой деформации | С | 75 |

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru