Смола эпоксидная ЭД-20 ( KER 828) пр-во Корея

Описание

KER 828 — жидкая эпоксидная смола средней вязкости. Произведена из бисфенола А и эпихлоргидрина. Не содержит растворителя. KER 828 обеспечивает хорошее смачивание пигмента и устойчивость к седиментации наполнителя, а также высокую механическую и химическую устойчивость в отверждённом состоянии.

Примечание: KER 828 представляет собой линейку немодифицированных смол сходных между собой по свойствам и показателям; они позволяют производителю варьировать вязкость.

Применение

Данные смолы используются в электрике и электронике (литьё, формование, пропитка), строительстве и инженерной отрасли (напольные покрытия, грунтовки, адгезивные материалы, строительные растворы). Создание композитных изделий методом формования, покрытий без растворителя и с высоким содержанием сухого остатка.

| Свойство | Ед. измерения | Значение | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание эпоксидных групп (эпоксиэквивалентная масса)* | ммоль/кг (г/экв) | 5260-5420 (184~190) | ASTM D1652 |
| Вязкость при 25 oC** | Па•с** | 12~14 | ASTM D445 |
| Цвет | Pt/Co шкала | 100 макс | ASTM D1209 |

* масса смолы, содержащей 1 грамм-эквивалент эпоксида, в граммах (альтернативный термин — масса эквивалента);

** 1Па.с = 10 пуаз

Типичные свойства

| Свойство | Метод испытаний | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плотность при 25 ºC | KPB-QC2-242 | кг/л | 1.16 |
| Температура вспышки (по методу Пенского-Мартенса) | ASTM D93 | ºC | >150 |

Методики анализов

Стандарты ASTM опубликованы Американским объединением тестов и стандартов (ASTM – American Society for Testing and Materials), 1000 Барр харбор Драйв, Вест Коншохокен, Пи Эй 19428-2959, США.

Методики KPB, упоминаемые в данном листке, предоставлены Кумхо Пи энд Би кемикалс, Инк.

Хранение

Смолу KER 828 следует хранить в сухом месте, предпочтительно в плотно закрытых заводских контейнерах. В данных условиях при нормальной температуре срок хранения составляет минимум 1 год. Если раствор KER 828 мутнеет или кристаллизуется при хранении, твердые частички можно диспергировать, и вернуть смоле исходный вид, нагрев до 45~50 ºC при перемешивании.

Работа с веществом

см. паспорт безопасности