СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР НФС-1

фас.1 кг – 100 руб./кг

Суперпластификатор НФС-1 применяется в производстве изделий из гипса, бетона, легких и тяжелых товарных бетонов, декоративного камня, малых архитектурных форм, сборных конструкций из высокопрочного бетона класса В20 и выше, при строительстве монолитных сооружений повышенной степенью армирования и сложной конфигурации.

В соответствии  с ГОСТ  24211 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Классификация и общие технические условия», НФС-1 по своим свойствам соответствует требованиям для  пластифицирующих добавок I группы – суперпластификаторов.

Суперпластификатор применяется для получения высокоподвижных бетонных смесей от П1 до П5, без снижения прочности бетонов, для повышения прочности, водонепроницаемости, морозостойкости.

Добавка совместима с ускорителями и замедлителями схватывания и набора прочности, воздухововлекающими, противоморозными, гидрофобизирующими, микрокремнеземом и золой уноса, используемых для производства бетона с высоким сроком службы и повышенной водонепроницаемостью, противоусадочными добавками, тиксотропирующими добавками, препятствующими быстрому испарению воды.

НЕ СОВМЕСТИМА С ДОБАВКАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ ПОЛИКАРБОКСИЛАТЫ.

Применение суперпластификатора позволяет:

- увеличить срок затвердевания гипса с 10 до 25 минут;

- увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5, без потери  конечной прочности;

-снизить количество воды для затворения  вяжущего до 20%, без потери прочности;

-увеличить конечные прочностные характеристики на 25-30% при одинаковом В/Ц соотношении;

-увеличить сцепление бетона с закладной арматурой;

-снизить расход гипса, цемента до 20% без потери конечной прочности гипсовой смеси и бетона;

-получать бетоны и гипсы с повышенной влагонепроницаемостью, трещиностойкостью, морозостойкостью;

-сократить время и интенсивность вибрации, продолжительность формирования изделий;

-уменьшить время до распалубки.

Рекомендуемая концентрация от 0,2 до 0,7 кг на 100кг цемента(гипса). Допустимая концентрация

до 0,2 кг на 100 кг цемента(гипса). Не содержит сахаридов и поверхностно-активных веществ.

| Название: НФС-1 Основное пластифицирующее вещество: бета сульфатонафталин формальдегид натриевая соль |
| --- |
| ЗНАЧЕНИЯ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Внешний вид | Серый или коричневый порошок | Коричневый |
| Содержание основного вещества | 90%, min | 91, 14% |
| РН 1% Водного раствора | 7-9 | 7 |
| Хлориды | 0,2-0,3% | 0,2% |
| Растворимость | Растворим в воде во всех пропорциях | Прошел |
| Сульфат натрия | 20% | 17,13% |