Камера для вакуумации и литья под давлением (10 л.D-240 мм, h-270 мм, раб. давление 4 атм)

Вакуумная камера - устройство для дегазации, пластиков, силиконов, полиуретанов, эпоксидных смол, полиэфирных смол и пр.

Позволяет делать качественные гибкие формы без брака.

Позволяет добиться от оптически прозрачных смол и пластиков идеального вида - без единого пузырька воздуха.

Данная модель прекрасно подойдет для вакуумирования силикона прямо в опалубке при изготовлении качественных форм для мыла и очень сложных и детализированных форм для миниатюр. Благодаря небольшому объёму рабочей камеры выход на рабочее давление с не самым выдающимся насосом производительностью 70 л/мин происходит за 90-120 сек. Рекомендуемая максимальная загрузка материала для вакуумирования – 2-3 кг / цикл. Оптимальное значение вакуума -0,6; -0,8 атмосферы. Камеру можно использовать для любительской термоформовки пластика.

Состав комплекта:

1) Камера (10 л.D-240 мм, h-270 мм, раб. давление 4 атм)

2) Металлическая крышка

3) Вакуумметр(от 0 до -1 атм)

4) Манометр(от 0 до 5 атм)

5) Шланг

6) Предохранительный клапан

7) Кран

8) Редуктор для подключения приборов

Характеристики:

Страна производитель: КИТАЙ

Дополнительные характеристики:

Масса комплекта: 10 кг

Высота рабочей камеры: 270 мм

Диаметр рабочей камеры: 240 мм

Объём камеры: 10 л

Инструкция по вакуумации:

1. Силикон смешивается с отвердителем в контейнере и помещается внутрь камеры

2. Время вакуумации: 2-3 мин.

3. Давление: -0,8 атмосферы и более

4. После вакуумации контейнер с силиконом можно достать из камеры и залить в опалубку.

Внимание!!!

- Не делайте длительных пауз при работе с масленным вакуумным насосом, если вы на долго отключаете электропитание насоса, масло начинает затягиваться в камеру так как в камере разряженная атмосфера. Для предотвращения попадания масла в камеру в конце процесса вакуумации в первую очередь отключите один конец шланга от вакуумного насоса либо от редуктора и только после этого можно выключить электропитание насоса.

- Если вы беспокоитесь за то, что силикон выйдет за предел контейнера, берите контейнер в два-три раза превышающий объем вакуумируемого  силикона, а также для более удобного контролирования процесса, можете использовать прозрачную крышку (продается отдельно).

- Нельзя использовать вакуумный  насос без масла либо с низким или высоким уровнем масла!!!

- подбирайте соответствующий контейнер, поскольку силикон во время вакуумации увеличивается в объеме до двух раз, за счет выхода пузырьков;

- вакуумируйте не более 5-7 мин, так как отвердитель (актуально для силиконов) испаряется при длительной вакуумации;

- перед работой с вакуумным оборудованием, почитайте инструкцию к насосу, и следите за тем, чтобы уровень масла в насосе всегда был по риске (метке)

- не превышайте максимального уровня положительного давления для камеры – 4 атмосферы!!!!

- не убирайте и не настраивайте предохранительный клапан камеры.