ТВЕРДЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН

Foam-iT! Series (А + В)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Краткая характеристика | FOAM-iT! - это серия двухкомпонентных твердых пенополиуретанов, представленная пятью типами материалов. Они различаются своей плотностью: 48,06 кг/м3, 80,1 кг/м3, 128,2 кг/м3 , 160,3 кг/м3 и 240,4 кг/м3. Материалы серии FOAM-iT! просты и удобны в использовании: компоненты А и В следует перемешать в равной пропорции по объему и вылить в форму (при необходимости нужно обработать последнюю разделительным составом). После этого смесь расширится в несколько раз (объем для каждого материала свой) и приобретет равномерную пористую структуру. Время отверждения до отлипа 4-6,5 минут, отпускная прочность через 20 минут, и время полной полимеризации составляет 2 часа. ВАЖНО: FOAM-iT! 8 смешивается 2А:1В по весу. Пены серии FOAM-iT! обладают исключительной прочностью и долговечностью. Вы можете добавлять в них красящие пигменты. |
| --- | --- |
| Применение | Эти материалы могут применяться в искусстве, для создания архитектурных украшений и различных спецэффектов. FOAM-iT! можно использовать и в качестве обычного формовочного материала, и как наполнитель для пустотелых изделий (для придания им большей прочности). Пены FOAM-iT! 8 и 15 можно применять для изготовления прототипов, т.к. они хорошо поддаются механической обработке. Если ваше приложение требует использования мягкой пены, попробуйте FlexFoam-iT! -это высококачественная мягкая пена, обладающая большой прочностью на разрыв и хорошо выдерживающая сдавливание. |
| Переработка | Ручное и механическое смешивание. |
| Технические характеристики (результаты получены при комнатной температуре 23°C). |

| Наименование материала | Foam-iT! 3 | Foam-iT! 5 | Foam-iT! 8 | Foam-iT! 10 | Foam-iT! 10 Slow | Foam-iT! 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соотношение компонентов | 1А:1В по объему | 1А:1В по объему | 2А:1В по весу | 1А:1В по объему | 1А:1В по объему | 1А:1В по объему |
| Вязкость смеси | 200 cps | 300 cps | 300 cps | 400 cps | 400 cps | 500 cps |
| Время жизни | 1 мин. | 1,5 мин. | 1,5 мин. | 1,5 мин. | 3,5 мин. | 1,5 мин. |
| Время отверждения до отлипа | 6,5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 5 мин. | 20 мин. | 4 мин. |
| Время достижения отпускной прочности | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 20 мин. | 1 час | 20 мин. |
| Полная полимеризация | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 4 часа | 2 часа |
| Плотность | 0,04-0,06 г/см3 | 0,08-0,10 г/см3 | 0,12-0,14 г/см3 | 0,15-0,17 г/см3 | 0,15-0,17 г/см3 | 0,22-0,26 г/см3 |
| Плотность конечного продукта | 48,06 кг/м3 | 80,1 кг/м3 | 128,16 кг/м3 | 160,2 кг/м3 | 160,2 кг/м3 | 240,3 кг/м3 |
| Приблизительное увеличение объема | 18 раз | 10 раз | 8 раз | 6 раз | 6 раз | 4 раза |
| Цвет | бежевый | бежевый | св.бежевый | бежевый | бежевый | бежевый |

| Рекомендации | ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШЕНИЕ. Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (22-23°C). Смешение рекомендуется проводить в помещениях с хорошей вентиляцией. Вы можете перемешать компоненты вручную, либо воспользоваться электродрелью со специальной насадкой - смесителем. После дозирования необходимого количества компонентов А и В, слейте их в подготовленную емкость и тщательно перемешайте в течение 45 секунд, не пропуская материал на дне и стенках контейнера. Постарайтесь не разбрызгать смесь, т.к. она имеет низкую вязкость. ВАЖНО: материалы серии Foam-iT! имеют небольшое время жизни! Не задерживайтесь между смешиванием и заливкой! ВАЖНО: Время жизни неиспользованного продукта резко уменьшается после открытия упаковки. Оставшийся продукт должен быть использован как можно быстрее. Инструменты и контейнеры для смешивания должны быть чистыми и сделаны из металла, стекла или пластика. ЗАЛИВКА. Для достижения наилучшего результата рекомендуется начинать лить состав в самую нижнюю точку формы и позволить ему постепенно подняться. Для повышения качества конечной поверхности и минимизации противодавления используйте метод накрывания формы: Чтобы избавиться от пустоты, которая может возникнуть в тех местах, где материал не достаточно плотно соприкасается с поверхностью формы, и для достижения более качественной формовки следует воспользоваться плоской панелью с отверстиями. Панель должна быть достаточного размера, чтобы полностью покрыть открытую часть формы, через которую происходит заливка материала. Проделайте в панели несколько отверстий при помощи дрели диаметром 2 см. Расстояние между отверстиями и их количество выбирается исходя из размеров панели и конфигурации формы. Следует накрыть форму панелью таким образом, чтобы отверстия оказались непосредственно над смесью - когда смесь будет расширяться, некоторая ее часть должна просочиться через отверстия наружу. Нанесите разделительный состав Ease Release 2831 на обе стороны панели и обработайте отверстия изнутри. Залейте готовую смесь FOAM-iT! в форму и накройте ее панелью. Крепко прижмите панель к отверстию формы и держите в таком положении, пока смесь не расширится полностью и некоторое ее количество не вылезет из отверстий. После того, как пена примет окончательное состояние, вы можете прекратить прижимать панель. ВАЖНО: Не вынимайте изделие из формы по крайней мере еще 20 минут! ОТВЕРЖДЕНИЕ. Через 20 минут обрежьте излишки материала, которые просочились сквозь отверстия, затем аккуратно снимите панель и отделите форму от изделия. Время полной полимеризации - 2 часа при комнатной температуре. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМЫ. При работе с большинством поверхностей требуется разделительный состав, который облегчит снятие формы с готового изделия. Воспользуйтесь средством, специально предназначенным для работы с пенами на основе полиуретана, например, Ease Release 2831 (на основе воска). ВАЖНО: Не следует использовать разделительный состав на основе силикона! Наносите обильный слой разделительного состава на все участки поверхности, которые будут контактировать с жидкой пеной. ВАЖНО: Чтобы обеспечить равномерное покрытие, наносите состав кисточкой с мягкой щетиной. Дайте составу высохнуть в течение 30 минут перед дальнейшей работой. |
| --- | --- |
| Предупреждение | Данные материалы прилипают практически ко всем типам поверхностей, поэтому использование порозапечатывающего и разделительного составов необходимо. Рекомендуется делать небольшие предварительные тесты перед использованием нового и/или незнакомого материала. |
| Упаковка | См. прайс-лист |
| Хранение | Материалы должны храниться при комнатной температуре (22-23°C) в помещении с небольшой влажностью. Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. |
| Безопасность | Компонент А (желтая этикетка) содержит метилен дифенилдиизоцианат. При нагревании или распылении материала выделяется значительное количество паров, которые при вдыхании повреждают легкие и вызывают сенсибилизацию. Используйте продукт только в хорошо проветриваемом помещении. Контакт с кожей или слизистой оболочкой глаза может вызвать сильное раздражение. В случае попадания состава в глаза промойте водой в течение 15 минут, а затем немедленно обратитесь за медицинской помощью. В случае попадания состава на кожу смойте водой с мылом. Компонент В (синяя этикетка) раздражает глаза и кожу. Избегайте длительного или регулярного контакта материала с кожей. В случае попадания на кожу смойте водой с мылом, в случае попадания в глаза промойте водой в течение 15 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью. Во время смешивания компонентов А и В соблюдайте все меры предосторожности, рекомендованные для работы с изоцианатами. При обработке застывшей Foam-iT! на станке обязательно носите маску от пыли или любой другой респиратор, предохраняющий от вдыхания мельчайших частичек материала. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. |