ЗАГУСТИТЕЛЬ ДЛЯ СИЛИКОНА

THI-VEX ll

Thi-Vex  - загуститель для силиконов на основе олова: Super Mold Series, Пенталаст; а также на основе платины: Smooth-Sil Series, Dragon Skin Series и других марок, позволяющая наносить их кистью (без стекания) при изготовлении тонких, оболочковых форм.

Применение

Все вышеперечисленные марки силиконов с добавлением Thi-Vex могут быть использованы для нанесения на вертикальную поверхность, когда при изготовлении форм используется техника нанесения смеси кистью. Кроме этого, использование Thi-Vex даёт возможность быстро и легко формировать технологические утолщения в оболочковых силиконовых формах, без которых весьма сложно получить надёжную и долговечную эластичную оснастку. Различный уровень вязкости достигается благодаря возможности различной дозировки Thi-Vex.

Рекомендации

Thi-Vex добавляется в процентном соотношении к компоненту А и должен быть тщательно смешан с компонентами А и В. Убедитесь, что вы хорошо промешали смесь по стенкам и дну контейнера несколько раз. Помните о времени жизни вашего материала. Примечание: результат может отличаться в зависимости от температуры, влажности и т.п.

Пример: Загущение Super Mold  10, 20, 25, 30 и 40  или Smooth-Sil 935, 940 и 950:

| Компонент А |  | Компонент В (предварительно перемешанный) |  | THI-VEX (% в пересчете на содержание компонента А) |  | Консистенция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 частей | + | 10 частей | + | ½ часть (0,5 % от комп.А) | = | Густая |
| 100 частей | + | 10 частей | + | 1 часть (1 % от комп.А) | = | Гуще |
| 100 частей | + | 10 частей | + | 2 части (2 % от комп.А) | = | Самая густая |

ВАЖНО. Для ускорения реакции отверждения силиконов SuperMold 10, 20, 25 и 30 и соответственно сокращения времени нанесения кистью применяется катализатор Fast Cat или Accel -T. Из-за длительной полимеризации силиконов время между нанесением слоев может занимать от 2 до 3-х часов. Добавление катализатора Fast Cat или Accel -T вместо стандартного катализатора ускоряет процесс полимеризации слоев силикона и сокращает время нанесения кистью.

Пример: Загущение Dragon Skin или Rebound 25 (1А : 1В - пропорция для смешивания силикона):

| Компонент А |  | Компонент В (предварительно перемешанный) |  | THI-VEX (% в пересчете на содержание компонента А) |  | Консистенция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 частей | + | 100 частей | + | ½ часть (0,5 % от комп.А) | = | Густая |
| 100 частей | + | 100 частей | + | 1 часть (1 % от комп.А) | = | Гуще |
| 100 частей | + | 100 частей | + | 2 части (2 % от комп.А) | = | Самая густая |

ВАЖНО. При использовании силикона Dragon Skin 10 Fast перемешивайте и используйте смесь быстро из-за ее короткой времени жизни.

Хранение

Материалы должны храниться и использоваться при комнатной температуре (23°C).  Данные материалы имеют ограниченный срок хранения и должны быть использованы в его пределах. Носите защитные очки, резиновые перчатки, длинные рукава, чтобы минимизировать риск контакта с кожей. При контакте с глазами – промойте их водой. При контакте с кожей - промойте пораженный участок водой с мылом в течение 15 минут. При дальнейшем раздражении обратитесь за медицинской помощью.