Hydrogum 5(Гидрогум) -  альгинатный слепочный материал

Тиксотропный силикон, с быстрым схватыванием  1,5мин.,  временем смешивания 30 сек. и высокой стабильностью размеров в течении 5 дней.

Альгинатные массы - это абсолютно безвредный материал для снятия точных слепков с тела . Застывает в соединении с водой 2 : 1. Эти формы не долговечны, как только испаряется вода, они дают сильную усадку и деформируются.  Поэтому отливки делают в них сразу же после снятия формы. Материал очень быстро схватывается от 1.5 минуты. В эти формы можно отливать  полиуретановый пластик, силиконовую резину, гипс и т.д.

Характеристики

• Высокая стабильность размеров

• Малое время обработки ( 30 сек.) и схватывания (1.5 мин.)

• Тиксотропный

• Аромат тропических фруктов (мангостана)

• Сиреневого цвета

• Беспыльный

Материал должен храниться и использоваться при комнатной температуре. Материал смешивается в пропорции 2 часть порошка    Hydrogum 5   с 1 частью воды (по объему). Меньшее содержание воды даст более густую смесь, а большее - наоборот, понизит ее вязкость. ВАЖНО: Будьте осторожны – слишком большое количество воды может привести к получению неотверждаемой смеси! Силикон смешивается вручную.

Hydrogum 5 не прилипает к коже, лишенной волос. В случае если на участке кожи имеется волосяной покров, во избежание  прилипания материала следует использовать разделительный состав(детский крем). Проводите небольшие предварительные тесты каждый раз перед использованием нового и незнакомого материала.

После приготовления смеси  Hydrogum 5 залейте ее в специально подготовленную емкость предварительно проверив, помещается ли туда моделируемая вами часть тела (кисть руки, ступня, палец и т.д.). ВАЖНО: Модель не должна касаться дна и стенок контейнера (оставьте пространство по крайней мере в 1.27 см). Для минимизации образования воздушных пузырьков в конечной форме ополосните моделируемую часть

тела в воде перед погружением . Опустите в Hydrogum 5 моделируемую часть тела.  Держите ее в неподвижном положении, не касаясь дна и стенок контейнера.  После того, как материал застынет полностью, медленно и аккуратно извлеките модель. Поспешность в данном случае может привести к разрыву формы.

Необходимое количество Hydrogum 5 для изготовления форм.

Данная таблица представляет собой приблизительный расчет. Пользователь самостоятельно вычисляет необходимое количество материала для модели исходя из ее особенностей.

| № | Изготавливаемая форма | Необходимое количество материала |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рука/нога ребенка | 0.23 кг |
| 2 | Рука/нога взрослого | 0.45 кг |
| 3 | Лицо (без учета ушей) | 0.45 кг |
| 4 | Целая голова/плечи | 1.13 кг |
| 5 | Передний торс | 0.68 кг |
| 6 | Целый торс | 1.36 кг |
| 7 | Рука по плечо | 0.68 кг |
| 8 | Ягодицы | 0.45 кг |
| 9 | Все тело | 6.8 кг |