# ООО «ТД УралХимАрт»

Фибра  полипропиленовая

Фибра пропиленовая, применяется как армирующая добавка для гипсовых, бетонных смесей(фибробетона). Она изготавливается непрерывным методом из гранул чистого полипропилена посредством экструзии, а также вытяжки при нагревании. Когда армирующие полипропиленовые волокна разогреваются до определенной температуры, на их поверхность наносится замасливающий состав. Именно этот состав и способствует сцеплению и рассеиванию поверхности полипропиленовой фибры с цементным  раствором.

Применение

Фибробетон широко используется в следующих областях:

- перекрытия

- бетонные полы и стяжки

- тротуарная плитка и бордюрный камень

- дороги

- печатный бетон

- береговые укрепления

- маяки

- мосты

- водохранилища

- нефтехимической промышленности

- сборный железобетон

- торкретбетон

- строительные растворы

- штукатурка

- ремонтные составы

- сухие смеси

- облицовка

- свай

- аэродромные плиты

- пенобетон и т.д.

а так же устраняет необходимость применения стальной арматурной сетки.

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru

Нормы расхода фибробетона

Армированные бетоны                           2 кг/м3 длина волокон 12 / 18 мм
Неармированные бетоны                       0,6 – 1,0 кг/м3 длина волокон 12 /18 мм 
Ячеистые бетоны                                    0,1% от массы пенобетона, длина волокна 6 / 12 мм 
Конечная штукатурка                              0,6 – 1,0 кг/м3 длина волокна 6 мм 
Сухие смеси                                            0,6 – 1,0 кг/м3 длина волокна 6 мм

Технические характеристики

Рекомендации  по работе с фиброй.

Для растворов, применяемых для заливки больших форм.

Полипропиленовая фибра засыпается в любой раствора смеситель (миксер) в сухую смесь перед добавлением воды (для более качественного распределения волокон - засыпать фибру частями во время перемешивания в щебень).

Дозировка: 0.6 кг – 1 кг на 1м3 бетона. Происходит перемешивание в течение 10 – 15 минут (зависит от объёма миксера 6 – 9 м3).

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru

В случае доставки раствора до строительной площадки автотранспортом, нужно засыпать полипропиленовую фибру в миксер после его наполнения готовым раствором (дозировка: 0.6 кг – 1 кг на 1м3). По приезду транспорта на объект, полипропиленовая фибра уже полностью перемешена с раствором.

В случае засыпания полипропиленовой фибры в готовый раствор на строительной площадке в миксер, необходимо перемешивать в течение 10 – 15 – 20 минут (зависит от объёма миксера 6 – 9 – 15 м3).

Для растворов, применяемых для цементных и гипсовых стяжек, а также бетонных полов (если раствор приготавливают на объекте небольшими партиями).

Полипропиленовую фибру предварительно размачивают в воде и после полного распределения волокон, смесь добавляют в цементный раствор. 
  Для экономии времени и быстрого распределения волокон в воде, необходимо волокна интенсивно размешать в воде, так как, полипропиленовая фибра, изготовленная по традиционной бельгийской технологии, имеет тонкие волокна и для полного распределения в воде необходимо некоторое время.

Особенность полипропиленовой фибры

Полипропиленовая фибра полностью химическистойка к добавкам и присадкам, применяемых в бетоне и растворах. После смешивания с бетоном и растворами, армированные полипропиленовой фиброй, можно подавать насосом и торкретировать.

Преимущества микроармирования

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru