Пена полиуретановая монтажная  профессиональная TriS prof 50+

Назначение

Идеально подходит для монтажа дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло – и шумоизоляции швов, а также для других строительных, отделочных и монтажных работ.

Высококачественная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов, таких как бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик, за исключением полиэтилена, полипропилена и фторопласта. Обеспечивает равномерный, стабильный выход и идеальную мелкопористую структуру готовой пены. Не деформирует конструкцию, благодаря низкому вторичному расширению. Обеспечивает превосходную термо и звукоизоляцию. Выход пены – до 50 л. Вторичное расширение – 15-30%.

Свойства

- Высокая производительность

- Отсутствие деформаций в конструкциях

- Высокий уровень звукоизоляции

- Экологичность

- Идеально для монтажа дверных блоков