ООО «ТД УралХимАрт»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Краткая характеристика | Двухкомпонентный силикон: текучая жидкая часть (компонент А) и катализатор на основе олова (компонент В) ; Отверждается при комнатной температуре в течение 4-6 часов; Материалы серии характеризуются исключительной текучестью и простотой в использовании, легкостью выемки изделия; Обладают высокими показателями прочности на разрыв и раздир; Высокая тиражируемость и износоустойчивость. |
| --- | --- |
| Применение | Силиконы Alcorsil используются для формования полиуретана/ППУ/полиуретановых пластиков, эпоксидных смол, гипса, восков и бетона. Материалы серии применяются для создания свечей и гипсовых статуэток, игрушек, мыла, скульптур различных форм и т.д. |
| Технические характеристики |

| Марка | Alcorsil 315 | Alcorsil 325 | Alcorsil 330 | Alcorsil 340 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | синий | красный | белый | белый |
| Соотношение смешения,(база А: катализатор В),% | 100:5 | 100:5 | 100:5 | 100:5 |
| Время жизни (при температуре 25ºС), мин | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Время отверждения (при температуре 25ºС), час | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
| Твердость по Шору А | 15 | 25 | 30 | 38 |
| Плотность, г/см3 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Вязкость (при температуре 25ºС), сантипуаз | 10000 | 21000 | 25000 | 10000 |
| Прочность на растяжение, МПа | ≥2,75 | ≥4,02 | ≥4,81 | ≥3,82 |
| Прочность на разрыв, МПа | ≥1,77 | ≥3,04 | ≥3,63 | ≥2,06 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ≥363 | ≥430 | ≥410 | ≥390 |
| Линейная усадка, % | <1 | <1 | <1 | <1 |

| Описание серии | Формовочные силиконы серии Alcorsil, так называемые двухкомпонентные силиконовые каучуки, отверждающиеся при комнатной температуре, характеризуются исключительной текучестью и удобны в работе. При добавлении 3% отвердителя время работы смеси увеличивается до 50-60 минут, а время формования до 6-8 часов. Устойчивые к деформациям, высоким температурам, кислотам и щелочам, а также к расширению, гибкие силиконовые формы используются для тиражирования различных изделий. Данные продукты представляют собой текучие жидкости с твердостью 15-40 по Шору А после отверждения. В случае, если изделие крупное и требуется составная форма, необходимо использовать силикон с большей твердостью при ее изготовлении. Соответственно мягкий силикон нужно применять для форм со сложным рисунком и мелкими деталями. Количество добавляемого в смесь отвердителя зависит от потребностей клиентов. Большее количество может быть добавлено для ускорения отверждения и быстрой выемки изделия, а меньшее – для противоположного эффекта. ЗАМЕЧАНИЕ. Для создания особо мягких форм или форм со сложным рисунком и тонкими деталями можно добавить 5-10% силиконового масла, чтобы улучшить эластичность формы для удобства выемки изделия. Но надо учитывать, что его введение резко ухудшает физико-механические свойства материала. |
| --- | --- |
| Рекомендации по использованию | Хорошо размешайте базу (компонент А) перед использованием; Тщательно взболтайте контейнер с отвердителем (компонент В); Пропорция для смешения – 100А : 5В по весу(3% в случае необходимости увеличения времени жизни ); Отмерьте необходимое количество базы в чистый контейнер для смешивания; Отмерьте нужное количество катализатора в контейнер; Смешайте базу и катализатор, перемешивая палочкой, до достижения однородности цвета. Тщательно промешайте смесь по стенкам и дну контейнера. Хотя чаще всего не требуется проводить дегазацию материала ввиду его низкой вязкости, в некоторых случаях, возможно, ее произвести. Поместите контейнер в вакуумную камеру при давлении 737 мм ртутного столба и откачайте захваченный в смеси воздух. Материал будет подниматься, а когда достигнет высшей точки, то опадет в контейнере. Для предотвращения вытекания материала за пределы контейнера, возможно, понадобится прервать (изменить параметры) вакуумирования. Держите смесь под вакуумом в течение 2-3 минут. Медленно запустите воздух в вакуумную камеру. Как только в камере восстановится атмосферное давление, снимите крышку и выньте контейнер. Медленно заливайте смешанный (либо смешанный и дегазированный) материал равномерной струей в одну точку формы, чтобы смесь равномерно растеклась по рисунку. Это минимизирует появление воздушных пузырей в материале. В первую очередь рекомендуется залить материал на рисунок, что позволит сократить возможность появления пузырей в ответственных местах формы. Для улучшения разделения на изделие может быть нанесен разделительный агент для форм. Позвольте материалу отвердиться в течение 2-4 часов при температуре 24ºС до того как извлекать изделие из формы. Постотверждение при высоких температурах не рекомендуется для этого материала. Для наилучших результатов позвольте форме отвердиться на воздухе в течение еще 24 часов перед использованием ее в производстве. |
| Срок годности | Двенадцать месяцев с момента производства при условии хранения при температуре 25 ºС в оригинальной герметичной упаковке. |
| Первая помощь | При вдыхании: Удалить источник(и) загрязнения и вывести пострадавшего на свежий воздух. Немедленно обратиться к врачу. При контакте с глазами: Промыть глаза большим количеством воды. Если раздражение не проходит, обратиться за медицинской помощью. При контакте с кожей: Тщательно промыть водой с мылом; снять загрязненную одежду и постирать ее перед повторным использованием. Обратиться за медицинской помощью при появлении сыпи. При проглатывании: Не вызывать рвоту без инструкций врача. Немедленно обратиться за медицинской помощью. |