ООО «ТД УралХимАрт»

Пентэласт-750

Силиконовая резина для пищевой промышленности, используется  при изготовлении гибких форм  для конфет, шоколада, мармелада, мороженого. Широко используется для полиэфирных и эпоксидных смол, воска, гипса и т.п. Рабочий интервал температур от -60 ºС до 200 ºС (250ºС кратковременно) для технического применения и от -60 ºС до 100 ºС для пищевого применения.

Имеется паспорт безопасности.

Характеристика

Пентэласт-750 выпускается трех марок А, Б и В

Основа представляет собой вязко-текучую массу прозрачно-матового цвета,

однородной консистенции.

Отвердитель - бесцветная жидкость.

| ХАРАКТЕРИСТИКА / МАРКА | Марка А | Марка Б | Марка В, оп. |
| --- | --- | --- | --- |
| Вязкость, при 20 град., СПз | 10000-50000 | 50001-80000 | 6000-15000 |
| Жизнеспособность, ч, не менее | 1 | 1 | 1 |
| Отн. удлинение при разрыве, %, не менее | 300 | 500 | 350 |
| Прочность при растяжении, мПа, не менее | 2,5 | 3,5 | 2,2 |

Описание

Пентэласт-750   является двухкомпонентным материалом, состоящим из 2-х компонентов, которые, при смешении с отверждающим агентом, отверждается при комнатной температуре за счет дополнительной реакции.

Способ применения

Поверхность образца должна быть чистой и свободной от загрязнений. При необходимости, особенно при использовании пористой основы, используйте разделяющий агент – Пента-126П (восковая смазка).

Смешение

Отвесить одинаковые массовые части частей «компонета А»  и «компонента Б» (соотношение 1:1)   в чистую емкость и  равномерно перемешать. Перемешивание может быть ручным или механическим (3-5 мин.), однако, долго перемешивать и повышать температуру выше 35° не рекомендуется, так как существенно уменьшается время жизни компаунда. При не правильной дозировке, компаунд может не отвердиться или недоотвердиться.

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru

Рекомендуется удалять воздух в вакуумной камере (остаточное давление 10-25 мм Нg), при этом смесь будет увеличиваться в объеме, а затем  оседать. После 1-5 минутного вакуумирования смесь должна быть проверена  и при отсутствии воздушных пузырей может использоваться далее. При вакуумировании смеси ее объем увеличивается примерно в 3-5 раз, поэтому необходимо использовать достаточно большую емкость.

Осторожно: продолжительное вакуумирование приведет к удалению летучих компонентов из смеси и может вызвать плохое отверждение утолщенных частей и появление нехарактерных свойств.

Примечание: Если нет подходящего оборудования для вакуумирования, то воздушные включения могут быть минимизированы если смешать небольшие количества основы и отвердителя, а затем, используя кисть, нанести на образец тонкий слой. Oставить при комнатной температуре до тех пор, пока поверхность не очистится от пузырьков и не начнет затвердевать. После этого смешать следующие порции основы и отвердителя, и все повторить до получения готового слепка.

Заливка смеси и отвердевание.

Как можно быстрее вылейте смесь основы с отвердителем на исходный образец, стараясь избежать попадания воздушных пузырьков.  Материал будет отверждаться до состояния эластичной резины в течении 24 часов, после чего отливочную форму можно снимать. Конечные механические свойства будут достигнуты через 72 часа. За дополнительной информацией обращайтесь к таблице характерных свойств. Если температура при отверждении  значительно ниже чем 23°С, то время отверждения увеличивается.

Использование при повышенных температурах.

Литьевые формы сделанные из Пентэласт 750 могут эксплуатироваться длительное время при повышенных температурах. Однако, длительное использование форм, при температурах  выше 2000С приведет к потере эластичности формы.  Нагрев до температуры выше  250 °С  не рекомендуется.

Примечание

Пентэласт-750 чувствителен к некоторым химическим соединениям и при контакте с ними происходит ингибирование (отравление) катализатора и компаунд не отверждается. Амино- и серо-содержащие материалы, оловосодержащие органические соли являются сильными ингибиторами. Особо рекомендуется, чтобы  емкость, в которой производится смешение, конструкционные   материалы литьевой формы, оригиналы и разделяющие агенты тщательно  проверялись перед использованием на наличие веществ  способных вызвать эффект ингибирования (отравления). Очень часто пластилин, который используется как «модель», содержит амино- или серо- содержащие материалы, и когда пластилин вступает в контакт с силиконом, то пограничный слой силикона не отверждается, остается липким. Чтобы избежать этого, на модель наносят разделительный состав. Мы рекомендуем использовать восковую смазку Пента-126П. Смазка фасуется в банки 0,7 кг и 3,0 кг.

Устойчивость к литьевым материалам

Полностью отвержденный Пентэласт-750  имеет превосходную химическую устойчивость, исключая щёлочь ( рН более 13). Материал разработан для долговечной службы форм из гипса, воска, полиэфирных и эпоксидных смол. Тем не менее, следует

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Email: uha66@ya.ru

заметить, что в конечном итоге смолы и другие агрессивные литьевые материалы будут воздействовать на силиконовые формы, изменяя их физические свойства, легкость выпрессовки. При длительном использовани формы должны периодически проверяться.

Срок и условия хранения

Компоненты компаунда должны храниться при температуре от минус 30 до плюс 300С. При хранении компонентов при температуре ниже 150С перед применением их выдерживают при температуре 20-30 0С не менее 10 часов

ООО «ТД УралХимАрт»

г.Екатеринбург  ул. Первомайская, 1 (склад)

Директор: Черепанов Степан Анатольевич

тел. Тел:  (343) 207 44 85;   8 (912) 688 77 62; 8 (950) 564 51 19

Сайт: uha66.ru; Email: uha66@ya.ru